建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：EPOXY及乙烯酯塗層(ER)                                                                       檢核日期：  年  月  日1/2

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABD41 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：1.設計規範： □ 設計規範 □ 建築技術規則 2.施工規範： □建築裝修EPOXY及乙烯酯塗層規範 |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 一、用料 ↓委託部門(影本) ↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門) | 停用 |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 1.容器中狀態：色澤均勻無雜質 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.混合後的材料應在20分鐘內用完 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.主劑、硬化劑、矽砂與添加劑之配比。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.塗層材料儲存。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、基層處理 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.混凝土基層應乾燥，含水率≦8% 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.表面水泥浮漿、突出處、鏝刀接痕等應磨除 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.基層的油污，用溶劑徹底清洗清除。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.基層的裂縫、凹洞，用樹脂補平並研 磨平整。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.基層的砂粒、雜物及灰塵清除乾淨。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.基層整平處理，允許空隙2m內不應大於2mm 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦：                   R2

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：EPOXY及乙烯酯塗層(ER)                                                                       檢核日期：  年  月  日2/2

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABD41 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：1.設計規範： □ 設計規範 □ 建築技術規則 2.施工規範： □建築裝修EPOXY及乙烯酯塗層規範 |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 三、塗佈準備 ↓委託部門(影本) ↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門) | 停用 |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 1.施工環境溫度>15 0C，相對溼度 <85% 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.色樣板(30cmx30cm)之塗層度數及顏色。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. 用料充分攪拌混合，色澤均勻無結塊。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、施工 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.底塗層表面應均勻、連續，並應無泛白、 漏塗、剝 離等現象。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.中塗層表面應密實、平整、均勻，不得有 龜裂、剝 離、氣泡、脫落、雜物等現象。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.上塗層表面應平整光滑、色澤均勻，不得 有皺紋、龜裂、針孔、氣泡、剝離、垂流、 雜物等現象。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.塗層施工間隔24hr 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.塗層乾膜厚檢查 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.玻纖積層材鋪設平整，樹脂含量飽滿無起泡 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.玻纖蓆相互重疊3~5cm 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.底塗層接著強度需達到30.6kgf/cm2以上。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 09 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦：