建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：防水材(ED)                                                                                檢核日期：  年  月  日1/4

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABM43 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□建築裝修防水工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□建築裝修防水工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 一、用料 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 1.防水材料品質、規格須符合規範或設計圖說規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.防水材料使用時須在有效期限內，材料啟開後有硬 化或進水等異常現象時，不可使用。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.防水材料應以製造廠商之原包裝運至施作地點，附 有標籤，載明材料、廠牌、產品名稱、重量、製造 日期、使用期限、儲存方式、使用說明書等。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、施工基面處理 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.基面含水率需低於8%以下(水泥系防水材及金屬板 防水材除外)。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.基面平整，無凹凸不平、蜂巢、凹洞、裂縫 或尖銳突出物。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.基面潔淨，無泥、砂、灰塵、水泥粉塵、油脂、 污 垢或泥漿等。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.平屋頂防水層須有適當洩水坡度(1/100~1/50)，落 水頭與貫通管 周圍素地面須修磨降低處理。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.伸縮縫填縫前，屬舊有伸縮縫之填塞物須先予清除 乾淨。伸縮縫施工面清除乾淨後，於兩邊貼2〞寬 之保護膠帶。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

↓委託部門(影本)

↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門)

廠處長：                主  管：               經  辦：             R2

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：防水材(ED)                                                                                檢核日期：  年  月  日2/4

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABM43 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□建築裝修防水工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□建築裝修防水工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 三、塗膜防水材填縫材施工 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 停用 |  |  |  |  |  | 02 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.混凝土搗灌三週後及水泥粉光粉刷兩週後方可 施工 防水材。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.打底材縱橫交叉塗佈，塗佈後須待3~5小時乾 燥後，方可施工防水材。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.防水材材料混合攪拌後可使用時間 25分鐘， 填 縫材材料混合攪拌後可使用時間 60分鐘。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.防水材分2次塗佈。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.防水材施工後表面須平整，無雜質、色差、起泡、 硬化不良等現象。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.防水材施工厚度須符合設計圖說指定(每100m2取樣 3處，平均值不得低於規定膜厚100%，取樣之處 必須修補完整)。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.地坪與牆面交角處塗佈防水材，交角處2側至少各 165mm，須設置玻璃纖維網300g/m2二層補強。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 09 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.伸縮縫填縫以圓形PE泡棉條為墊材，泡棉條規格為 施工寬度加4mm，填塞淨深度為施工寬度1/2。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.伸縮縫填縫材充填後，施工面須以刮刀修飾，並呈 凹陷，外型平整美觀。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

↓委託部門(影本)

↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門)

廠處長：                主  管：               經  辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：防水材(ED)                                                                                檢核日期：  年  月  日3/4

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABM43 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□建築裝修防水工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□建築裝修防水工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 四、止水帶施工 | 1.止水帶裁切後須成直角且平整。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 01 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 2.止水帶熔接或焊接接合，不可燒焦，須緊密接合。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.止水帶接合後，須保存止水帶之止水線。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.止水帶於第一次混凝土搗灌後，露出1/2寬度。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.施工縫止水帶應連貫形成一環狀不得中斷。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、矽酸質系防水材施工 | 1.基面上所有的凹洞或0.4mm寬以上裂縫須修補。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 01 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.依規定配比，正確計量材料充分拌合。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.以專用噴槍或塗刷工具，均勻噴塗於結構體表 面，噴塗施工用量依設計圖說指定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.防水施工前以水霧噴水將混凝土表面徹底濕潤。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.不可在雨天或低於4℃之情況下施作。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

↓委託部門(影本)

↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門)

廠處長：                主  管：               經  辦：

裝修工程施工品質檢查單（Check List）

↓委託部門(影本)

↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門)

檢查區別：防水材(ED)                                                                               檢核日期：  年  月  日4/5

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABM43 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□建築裝修防水工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□建築裝修防水工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 六、水和凝固型防水材(彈性水泥)施工 | 1.防水施工前將基面預先濕潤。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 01 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 2.打底材以毛刷或滾輪縱橫交叉塗佈均勻。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.依規定配比，正確計量材料充分拌合。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.打底材初乾後塗佈防水材，若第一道用縱 向施工，第二道則用橫向施工。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.①屬浴廁貼磁磚面之基底層防水者，其地坪牆角 相交陰角處2側各165mm範圍，須設置玻璃 纖維網(5mm x5mm±1mm，≧75g/m2)補強。 ②屬外牆結構體層間縫者， a樓層接縫處之夾板 雜物等清除，並鑿成V字槽 (D=2.5cm)、採用樹脂砂漿 V字槽修補平整； b樓層接縫處30cm寬範圍高分子彈性複合防水材 塗佈3m/m(一底二度)+ 抗裂玻璃纖維網 (5mm x5mm±1mm，≧75g/m2)寬度30cm・ □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.防水材至少塗佈一底二度，總乾膜厚度0.5~2mm (每100m2取樣3處， 平均值不得低於規定膜厚100%， 取樣之處必須修補完整)。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

↓委託部門(影本)

↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門)

檢查區別：防水材(ED)                                                                               檢核日期：  年  月  日5/5

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABM43 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□建築裝修防水工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□建築裝修防水工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 七、防水氈、防水薄片施工 | 1.底油要均勻塗於施工面上，塗佈至防水層貼著範 圍之末端。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 01 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 2.縱橫搭接重疊10cm寬，高處防水氈貼在低處防水 氈上。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.轉角處先以水泥砂漿或使用瀝青膠填料做成略凹圓 弧形之斜面，再加鋪一層20公分寬之補強用防水氈 做為加強層。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.收尾部位須於既定位置裁斷收尾，嵌入混凝土預留 的嵌縫內並以填縫膠封閉。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.落水頭四周應加鋪至少15公分寬範圍之防水氈作 成雙層防水，並使用填縫膠封合。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.混凝土施工縫部位以寬30cm之補強防水氈增貼在 施工縫面上。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦：