建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：貼石材(E5)                                                                                  檢核日期：  年  月  日1/2

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABW20 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□濕式裝修鋪面類及砌磚工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□濕式裝修鋪面類及砌磚工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 面整修 一、石材鋪貼 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 1.鋪貼面凸出雜物清除乾淨後，再以水沖充份淋洗。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.舊粉刷面打除及清洗(牆面濕式)。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、貼石材放樣 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.依設計分割圖樣將石材縫處以墨線彈在底基面上， 並拉出預定完成面水線， 墨線公差3mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.地坪石材施工，灰誌最大間距不得大於 1.5m。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、貼石材用水泥砂漿 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.砂須使用溪砂，無雜質，其粒徑、品質須符合規範或 設計規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.水泥與砂之配合容積比：地坪一般1:3，地坪防水 1:2，牆面 1:1。 戶外濕式或浴廁牆地面石材其背填砂 漿均需以防白華劑拌合，或以高爐水泥取代一般水泥。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.水泥與砂採用手拌時乾拌三次，拌合後放置不 得超過2小時。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.水泥砂漿放置時間：靜置狀態≦30分鐘，持續攪 拌狀態 ≦45分鐘，初凝結塊不得再予使用。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

↓委託部門(影本)

↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門)

R6

廠處長：                主  管：               經  辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：貼石材(E5)                                                                                  檢核日期：  年  月  日2/2

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABW20 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□濕式裝修鋪面類及砌磚工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□濕式裝修鋪面類及砌磚工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 四、鋪貼石材 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 1.牆面固定鋼釘設置(牆面濕式)或固定鐵件埋設(牆 面乾式)。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.不銹鋼插銷插入上下二片牆面石材鑽孔內固定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.牆面濕式石材以不銹鋼線綁結，牆面加強濕式石 材以簡易型不銹鋼鐵件固定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.石材接縫間隙調整均勻。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.構架系統、固定件及錨件等之設計須符合規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、石材補強、防護及填縫 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.大理石、石灰岩(化石)類石板安裝於4m以上牆面 時，石板背面須黏貼補強材。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.石材需作六面防護劑處理。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.濕式石材之灰縫須完全依照確認樣品之調配比例 施作，灰縫須填滿。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.外牆面乾式石材接縫採用耐候中性矽膠(如Dowsil 791、 Dowsil 991)或聚硫膠填縫，填縫完成面須光滑整齊。□合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、貼石材竣工檢查 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成面平整度每1.8m內最大誤差2mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.接縫縫隙公差1mm，接縫橫平豎直、填縫平整。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.地坪石材磨光及打蠟。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.完成面外觀檢查。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

↓委託部門(影本)

↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門)

廠處長：                主  管：               經  辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：砌磚(E6)                                                                                    檢核日期：  年  月  日1/2

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABW20 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□濕式裝修鋪面類及砌磚工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□濕式裝修鋪面類及砌磚工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 修、放樣 一、砌磚基面整 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓委託部門(影本) ↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門) 承攬商： |  |
|  | 1.砌磚基面整修。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.放樣：砌磚內外基準墨線、磚寬墨線、磚樣標尺。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.磚材規格尺寸外觀符合規範或設計圖說規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、砌磚用水泥砂漿 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.砂須使用溪砂，無雜質，其粒徑、品質須符合規範 或設計規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.水泥與砂之配合容積比：砌磚用砂漿採用1:3， 磚縫修飾用砂漿採用1:1。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.水泥與砂採用手拌時乾拌三次，拌合後放置不 得超過2小時。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.水泥砂漿放置時間：靜置狀態≦30分鐘，持續攪 拌狀態 ≦45分鐘，初凝結塊不得再予使用。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、砌紅磚、空心磚 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.砌紅磚一律使用本企業規定之三種砌紅磚方式。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.砌紅磚上下兩層之砌疊必須相互錯縫，上下接縫 不得構成一直線。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.砌磚補強樑柱須符合規範規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.砌空心磚補強筋須符合規範規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.磚砌至樑或版下，須預留2層磚厚改砌成傾斜狀。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：砌磚(E6)                                                                                    檢核日期：  年  月  日2/2

| 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABW20 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□濕式裝修鋪面類及砌磚工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□濕式裝修鋪面類及砌磚工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 四、磚縫修飾 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 1.清水砌磚磚縫砂漿以1:1水泥砂漿及防水劑拌合， 磚縫由垂直向先修飾，再進行水平向修飾。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.清水砌磚磚縫為凹型縮入3mm 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.砌清水磚、空心磚的磚縫修飾寬，水平及垂直均為 8～10mm，並應橫平豎直，厚薄均勻，凹圓滑順。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、砌磚檢測 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.每日砌磚以高度1.5m為限，砌磚收工處砌成 階梯形接榫。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.砌清水磚、空心磚於磚縫砂漿填塞後，隨即 將磚牆面、磚縫輕刷乾淨。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.完成面平直度/平整度每1.8m內誤差3mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.清水砌磚水平誤差5mm以內。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.砌紅磚每日收工時，用水澆濕保持濕潤狀態，防 止日曬，牆上不得放置重物。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.砌磚時，鋪漿長度不得超過750mm ；當施工期間 氣溫超過 30℃時，鋪漿長度不得超過500mm 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.砌磚時各接觸面應填滿水泥砂漿無空隙，磚縫不 得 超過10mm或小於 8mm，且應橫平豎直，厚 薄均勻。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.清水磚料須特別選擇燒製良好，形狀整齊，稜角方 正，尺寸精確，表面平整色澤一致，無彎曲裂紋砂 眼，無雜質、雜色等。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 09 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一

式

二

聯

：

︵ ︵

檢 檢

核 核

部 部

門 門

︶ ↓

監 ︶

工 監

部 工

門 部

︵ 門

自

存

︶

↓委託部門(影本)

↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門)

廠處長：                主  管：               經  辦

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：貼磚瓦(E7)                                                                                  檢核日期：  年  月  日1/5

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABW20 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□濕式裝修鋪面類及砌磚工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□濕式裝修鋪面類及砌磚工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 一、貼磁磚放樣 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓委託部門(影本) ↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門) 承攬商： |  |
|  | 1.墨線設定：依基準於□外牆、□內牆、□地坪， 設定基準墨線。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.灰誌製作：依基準於□外牆、□內牆、□地坪， 製作基準灰誌。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.灰誌最大間距不得大於 1.5m，周邊灰誌距垂直 接面不得大於0.3m。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.打底面平整度每1.8m內最大誤差3mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.內牆磁磚與地坪磁磚應對縫放樣鋪貼。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.施工前對磁磚之顏色、尺寸、平整度、表面 品質等須逐項檢查篩選。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、磁磚打底面水泥砂漿 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.砂須使用溪砂，其粒徑、品質須符合規範或設計 規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.水泥與砂之配合容積比除設計圖說另有註明外，打 底面用水泥與砂之配合容積比採用1:2。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.水泥與砂採用手拌時乾拌三次，拌合後放置不 得超過2小時。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.水泥砂漿放置時間：靜置狀態≦30分鐘，持續攪 拌狀態 ≦45分鐘，初凝結塊不得再予使用。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.基層防水材料的抗拉強度不應小於10kgf/cm2。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.磁磚打底面粉刷厚度如大於20mm以上者，應加釘 熔接金屬網。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：貼磚瓦(E7)                                                                                  檢核日期：  年  月  日2/5

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABW20 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□濕式裝修鋪面類及砌磚工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□濕式裝修鋪面類及砌磚工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 三、貼磁磚、耐酸磁磚 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： ↓委託部門(影本) ↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門) |  |
|  | 停用 |  |  |  |  |  | 02 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.一般磁磚鋪貼面須乾淨並充分濕潤，耐酸磁磚及其 鋪貼面則須乾淨並充分乾燥。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.黏結材料每次塗鏝後應依產品技術資料規定時間內 完成面磚壓貼。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.塗抹於磁磚背面之接著劑或水泥漿(摻和海菜粉) 不可有空隙產生。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.外牆磁磚勾縫砂漿厚度=磁磚厚度之2/3。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.磁磚縫間隙尺寸公差±0.5mm以內。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.完成面平整度每1.8M內最大誤差3mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.耐酸泥一次攪拌量以20分鐘內可使用完畢 為限。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 9 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.耐酸泥漿塗抹於耐酸磁磚背面5~8mm厚，必 須滿漿且平整。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.外牆陽角鋪貼磁磚須採用轉角磚，若屬馬賽克 類 (無轉角磚)，則陽角鄰接兩面磁磚須以背面 磨45°角接合鋪貼。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 11 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.內牆磁磚，其陽角兩面須以背面磨45°角接合鋪 貼，或以不銹鋼或鋁合金材質之磁磚修邊條收合。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.面磚間隙勾縫、抹縫須橫平豎直、填縫平整。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 13 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：貼磚瓦(E7)                                                                                  檢核日期：  年  月  日3/5

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABW20 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□濕式裝修鋪面類及砌磚工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□濕式裝修鋪面類及砌磚工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 三、貼磁磚、耐酸磁磚 | 12.鋪貼面外觀檢查。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 14 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： ↓委託部門(影本) ↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門) |  |
|  | 13.外牆鋪貼單塊表面面積＞100cm2或厚度≧8mmt的 磁磚及內牆鋪貼單塊表面面積＞1500cm2的磁磚， 指定採用改良壓貼工法，未依規定施工，磁磚敲 除重做，並按實際損失罰扣。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.磁磚黏貼施工環境溫度不應低於5℃或高於35℃。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 16 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.室外牆面和地面磁磚黏貼應設置分格縫，分格縫間 距不宜大於6m，分格縫寬度宜為20mm~40mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 17 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.牆體變形縫兩側黏貼的外牆磁磚之間的距離不應 小於變形縫的寬度。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 18 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.在外牆水平陽角處，頂面排水坡度不應小於3%。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 19 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.有排水要求的磁磚地面排水坡度不應小於1%，地 板落水頭邊緣以外50mm磁磚坡度不宜小於3%。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 20 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.磁磚黏貼採用鋸齒鏝刀規格須符合規範規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 21 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.鋪貼邊長大於等於300mm的磁磚，應使用磁磚調 平器控制磁磚間的表面平整度，並應使用磁磚十字 卡定位器控制磁磚間的接縫寬度。磁磚每邊至少應 使用2個磁磚調平器，且間距須不小於300mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 22 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.外牆面鋪貼45mm*45mm(含)以上之外牆磁磚(含 馬賽克)，其鋪貼高程離地面10m(含)以上或超過3 層，且外牆面鋪貼磁磚的總面積達2000m2者，應 執行外牆磁磚現場拉拔試驗。未達合格標準者(包含 不得申請複驗者或經複驗後仍未達合格標準者)，按 規定扣款或懲罰性拆除重做 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：貼磚瓦(E7)                                                                                  檢核日期：  年  月  日4/5

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABW20 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□濕式裝修鋪面類及砌磚工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□濕式裝修鋪面類及砌磚工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 四、鋪屋面瓦 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓委託部門(影本) ↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門) 承攬商： |  |
|  | 1.依基準於屋面設定橫向及縱向放樣墨線。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.縱向押條以不銹鋼釘(或不銹鋼自攻螺絲) @600mm固定於屋面上，押條間距300mm，押條兩 側塗抹防水矽膠，押條尺寸為30mm寬，9mm厚。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.掛瓦條以不銹鋼釘(或不銹鋼自攻螺絲) @300mm 固定於縱向押條上，掛瓦條 尺寸為30mm寬，15~25mm厚。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.由第一排簷口瓦起算，單數排屋面瓦片須以抓緊 夾 扣住。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.將瓦片掛耳掛在瓦條上靠緊，於瓦片釘孔內以不銹 鋼釘固定，當屋面角度≤30度時，由第一排瓦起算 ，單數排固定；當屋面角度＞30度時，全部固定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.邊瓦、脊瓦、斜脊、天溝等依基準收尾處理。脊瓦 、斜脊稜線平直度，每1.8m內誤差3mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、鋪漿砌隔熱磚 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.依據屋頂面基準線，定出隔熱磚面水平高程、 磚面應依設計圖說設置洩水坡度。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.隔熱磚間隙平直，縫寬為12mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.垂直水平向每間隔10塊隔熱磚，留設60mm寬 縫，以1:3水泥砂漿勾縫，面塗#7熱柏油。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.隔熱磚縫線平直度，每1.8m內最大誤差3mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.隔熱磚完成面平整度，每1.8m內最大誤差3mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦：

建建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

一

式

二

聯

：

︵ ︵

檢 檢

核 核

部 部

門 門

︶ ↓

監 ︶

工 監

部 工

門 部

︵ 門

自

存

︶

→委託部門(影本)

→承攬廠商(影本)→監工部門(→檢核部門)

檢查區別：貼磚瓦(E7)                                                                               檢核日期：  年  月  日5/5

| 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABW20 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□濕式裝修鋪面類及砌磚工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□濕式裝修鋪面類及砌磚工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 六、節能環保隔熱磚鋪設 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 1.依據屋頂面基準線，定出隔熱磚面水平高程、磚面應依設計圖說設置洩水坡度。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2..隔熱磚間隙平直，縫寬為2~5mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. 垂直水平向每間隔15塊隔熱磚，留設20~30mm寬縫，以再生橡膠條或彈泥填縫，面塗彈泥填充平整。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.隔熱磚縫線平直度，每1.8m內最大誤差3mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.隔熱磚完成面平整度，每1.8m內最大誤差3mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、彩色壓花地坪 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.銲接鋼線網、鋼筋網剝離焊接點少於全數焊接點之4％或同一線上之剝離數不得大於同一線上全部焊接數之1/2，及全部焊接點數之2％。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.除設計圖說另有規定外，鋼線網、鋼筋網之搭接其重疊寬度不得少於15cm，重疊處縱(橫)向至少每20cm以鐵絲捆紮牢固，使與鄰接之網片連成一均勻之平面。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.面層硬化料之抗壓強度7天≥210kg/cm2。耐磨耗重量損失＜0.3g。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.封面劑附著性，檢測點10點無剝落。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.止滑劑防滑係數(BPN) ，濕式≥ 45。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：貼馬賽克(E8)                                                                                檢核日期：  年  月  日1/2

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABW20 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□濕式裝修鋪面類及砌磚工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□濕式裝修鋪面類及砌磚工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 一、貼馬賽克放樣 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓委託部門(影本) ↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門) |  |
|  | 1.墨線設定：依基準於□外牆、□內牆、□地坪， 設定基準墨線。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.灰誌製作：依基準於□外牆、□內牆、□地坪， 製作基準灰誌。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.灰誌最大間距不得大於 1.5m，周邊灰誌距垂直 接面不得大於0.3m。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.打底面平整度每1.8m內最大誤差3mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.內牆馬賽克與地坪馬賽克應對縫放樣鋪貼。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.施工前對馬賽克之顏色、尺寸及大小、平整度、 表面品質等須逐項檢查篩選。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、馬賽克打底面水泥砂漿 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.砂須使用溪砂，其粒徑、品質須符合規範或設計 規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.水泥與砂之配合容積比除設計圖說另有註明外，打 底面用水泥與砂之配合容積比採用1:2。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.水泥與砂採用手拌時乾拌三次，拌合後放置不 得超過2小時。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.水泥砂漿放置時間：靜置狀態≦30分鐘，持續攪 拌狀態 ≦45分鐘，初凝結塊不得再予使用。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.基層防水材料的抗拉強度不應小於10kgf/cm2。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.磁磚打底面粉刷厚度如大於20mm以上者，應加釘 熔接金屬網。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：貼馬賽克(E8)                                                                                檢核日期：  年  月  日2/2

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABW20 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□濕式裝修鋪面類及砌磚工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□濕式裝修鋪面類及砌磚工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 三、貼馬賽克 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓委託部門(影本) ↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門) 承攬商： |  |
|  | 1.鋪貼面須乾淨並充分濕潤。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 黏結材料每次塗鏝後應依產品技術資料規定時間內 完成面磚壓貼。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.馬賽克壓貼後背面之接著劑或水泥漿(摻和海菜粉) 不可有空隙產生。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.磁磚縫間隙尺寸公差±0.5mm以內。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.完成面平整度每1.8m內最大誤差3mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.面磚間隙抹縫須橫平豎直、填縫平整。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.鋪貼面外觀檢查。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦：